权利要求书

1.一种抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其特征是：该抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料的组成原料按重量百分比配比为：

组成原料                                                   重量百分数

刚玉颗粒及细粉                                              65~80%

氧化铝微粉                                                  3~10%

含锆材料                                                    2~8%

镁铝尖晶石细粉                                              10~15%

结合剂                                                      3~8%

有机纤维（外加）                                            0.05~0.1%

减水剂（外加）                                              0.2~0.6%

所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其刚玉颗粒及细粉是由10~5mm刚玉颗粒15～25%、5~3mm刚玉颗粒13～25%、3~1mm刚玉颗粒15～25%、1~0mm刚玉颗粒10～25%、刚玉细粉5～15%组成。

2.根据权利要求1所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其特征是：刚玉颗粒及细粉为板状刚玉、电熔白刚玉、致密刚玉及棕刚玉中的一种或几种任意比例的混合。

3.所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其特征是：刚玉细粉、镁铝尖晶石细粉和含锆材料的粒度均为120目、180目、200目、320目、325目任意比例的混合。

4.所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其特征是：氧化铝微粉为煅烧氧化铝微粉或/和活性氧化铝微粉。

5.所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其特征是：含锆材料为单斜锆（ZrO2≥99%）、锆英石（ZrO2≥65%）、脱硅锆（ZrO2≥90%）、氢氧化锆凝胶（ZrO2含量约为77%）和锆刚玉（ZrO2含量为25~40%）中的一种或几种任意比例的混合。

6.所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其特征是：结合剂为水合氧化铝微粉或/和纯铝酸盐水泥。

7.所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其特征是：减水剂为聚磷酸盐、聚羧酸或分散氧化铝系高效减水剂中的一种或几种任意比例的混合。

8.所述抗热震刚玉-尖晶石质耐火浇注料，其特征是：有机纤维为聚乙烯纤维或聚丙烯纤维中一种或两种任意比例的混合。

9.一种制备如权利要求1所述的刚玉-尖晶石质耐火浇注料的制备方法，其特征是：具体步骤为：

（1）配料：按照所述的各组成原料的配比关系，分别配置刚玉颗粒、刚玉细粉、氧化铝微粉、含锆材料、结合剂、有机纤维（外加）、减水剂（外加），制备干料半成品；

（2）混料：先将刚玉颗粒料进行预混，混合均匀后再加入刚玉细粉、氧化铝微粉、含锆材料、镁铝尖晶石细粉、结合剂及减水剂，继续混料至充分均匀；

（3）成型：在混练后的原料中加入约4~5%的洁净自来水，待搅拌均匀后加入到模具振动成型；

（4）养护：成型后的试样在空气中，并在恒温恒湿条件下养护；

（5）干燥：成型后的试样在干燥窑内烘烤脱水至恒重；

（6）储运：将经干燥后的成型试样存放于阴凉处储藏和运输，保质期在3个月以上；

（7）使用：使用塑料密封包装，按需取用。