权利要求书

1.一种用于生产轻烧氧化镁的内燃气烧竖窑，其特征在于，所述竖窑的炉体从上到下包括预热段、恒温段和冷却段，所述炉体的顶部设有料仓，所述料仓下方设有布料器，所述炉体顶部侧面设有烟气出口，所述炉体底部设有出料口；所述炉体内衬耐火砖，所述耐火砖与所述炉体的外壳间填充有纤维毡；所述炉体的中部恒温段呈鼓形凸起，恒温段的中心设置有内筒燃烧器，所述内筒燃烧器呈锥形并且顶端和底部分别通过十字供台与炉壁相结合；在所述炉体下部的冷却段上部侧面设有燃气进口，在所述冷却段下部侧面设有空气进口。

2.根据权利要求1所述的竖窑，其特征在于，所述炉体的外壳是由普通钢板焊制的圆筒。

3.根据权利要求1所述的竖窑，其特征在于，所述空气进口通过管道连接炉体内的塔形布风器。

4.一种使用如权利要求1-3之一所述的竖窑生产轻烧氧化镁的方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：将粒径范围为30～80mm菱镁矿原料置入所述竖窑中，经过250～300℃左右的烟气进行干燥预热20min，回收了烟气的余热；然后在900～1100℃温度下煅烧30～45min，煅后熟料继续下行进入冷却段；在所述竖窑的空气进口鼓入助燃空气，与所述竖窑中的物料形成逆流，物料与空气进行热交换；冷却后的物料温度为150～200℃，由炉底出料口排出炉膛，作为轻烧镁产品。