技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种制取高纯镁砂的工艺，特别是一种用低镁为原料，用高浓度的氯化镁和液氨法沉镁来制取氢氧化镁，进而制成高纯度大结晶高纯镁砂的方法。

背景技术

传统的生产高纯镁砂的工艺是以菱镁矿石(MgO含量≥46％)轻烧后直接电熔制成，该方法生产效率低，产能高，成品率低，而且对原料品位有要求，原料中MgO含量必须≥46％，才能生产出MgO含量≥98％的高纯镁砂。

我国是菱镁矿储量大国，也是钢铁生产大国，由于大量开采高品质矿石，MgO含量≥46％的菱镁矿石越来越少。目前，对高纯度大结晶氧化镁的需求主要依靠进口，进口原料价格很高。因此，开发低镁为原料制取高纯度大结晶高纯镁砂，将对我国高纯镁砂领域起到非常重要的作用。