发明内容

本发明的目的是提供一种制取高纯镁砂的工艺，该工艺采用低镁为原料，通过化学方法，将低镁制成高纯度大结晶高纯镁砂，工艺简单，成本低。

为实现上述目的，本发明通过以下技术方案实现：

一种制取高纯镁砂的工艺，该工艺包括如下步骤：

1)将MgO含量≤45％的菱镁矿石轻烧，分解成氧化镁；

2)在氧化镁中加入盐酸，反应生成氯化镁；

3)在氯化镁中加入速凝剂，使杂质沉淀，与氯化镁分离，生成高纯度的氯化镁；

4)在较高纯度的氯化镁中加入调和剂，再加入液氨，使氯化镁溶液的PH＝6-7；

5)氯化镁和液氨反应生成氢氧化镁，氢氧化镁经电熔，生成高纯大结晶氧化镁，即高纯度大结晶高纯镁砂。

上述反应中：菱镁矿石轻烧分解成氧化镁的反应温度是800℃-900℃；氧化镁与盐酸得重量比例是1∶(0.8-1.2)，反应温度100℃-200℃。

所述的速凝剂由下述成分按重量份比例制成：三聚磷酸钠1-1.5份、磷酸亚铁1-2份、磷酸三丁酯1-1.5份、亚甲基萘磺酸钠1-2份、亚硝酸钠1-2份、十二烷基苯磺酸钠1-1.5份、三乙醇胺1-1.5份、明矾0.5-1份。

所述的速凝剂与氯化镁的重量比例是(0.1-0.2)∶100。

所述的氯化镁与液氨的重量比例是100∶(0.4-0.5)。

氢氧化镁的电熔温度是2000℃-3000℃。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

采用化学方法除去低品位菱镁矿石中的杂质，生成高纯度的氯化镁，再用高纯度的氯化镁溶液用液氨法沉镁制取沉降速度快、过滤及洗涤性能好的氢氧化镁，再通过电熔氢氧化镁制取高纯度大结晶的高纯镁砂。

附图说明

图1是本发明的工艺流程图。