发明内容

本发明的目的在于克服上述已有技术的不足，提供一种常温耐压强度、荷重软化温度高，抗侵蚀能力强，导热系数、热膨胀率低的水泥回转窑过渡带用耐火制品。

本发明再一目的在于提供一种尤其适用于5000t/d及以上水泥回转窑过渡带用耐火制品。

经过大量试验，本发明水泥回转窑过渡带用耐火制品，基本组成为：

Al2O3≥90％、体积密度≥3.0g/cm3的矾土熟料骨架料50-79％；

碳化硅5-20％；

Al2O3≥32％的粘土3-15％；

刚玉3-15％；

其中碳化硅、粘土、刚玉均采用0.1-0mm细粉形式加入，烧成后化学组成为Al2O363-75％，SiO28-32.5％，SiC4.5-19％。

此外，为进一步提高本发明耐火组合物性能，例如制品的荷重软化温度，使之适用于更大型(例如5000t/d及以上)水泥回转窑过渡带窑衬。本发明组合物中还可以加入3-18wt％的Al2O3≥57％、Fe2O3≤1.0％红柱石，所得耐火制品为：

Al2O3≥90％、体积密度≥3.0g/cm3的矾土熟料骨架料55-75wt％；

Al2O3≥57％、Fe2O3≤1.0％的红柱石3-18wt％；

碳化硅7-18wt％；

Al2O3≥32％的粘土3-15wt％；

刚玉3-15wt％；

其中红柱石也采用0.1-0mm细粉形式加入，烧成后化学组成为Al2O360-77％，SiO25.5-33.5％，SiC6.5-17.5％。

本发明更优的组成为：

Al2O3≥90％、体积密度≥3.0g/cm3的矾土熟料骨架料58-70wt％；

Al2O3≥57％、Fe2O3≤1.0％的红柱石5-15wt％；

碳化硅8-15wt％；

Al2O3≥32％的粘土5-12wt％；

刚玉5-12wt％；

烧成后化学组成为Al2O365-75％，SiO211-28％，SiC7-14％。

本发明耐火制品，由于选择了合适的原料及配比，使得各耐火物料达到性能互补，显著提高了耐火制品性能，使之更适合水泥回转窑过渡带使用，烧成制品具有高的荷重软化温度，0.2Mpa荷重软化开始温度达1570-1660℃，常温耐压强度高，达到85-110Mpa，同时还具有导热系数低，700℃，1.18W/m.k；1000℃，1.27W/m.k，可以较原使用的镁尖晶石降低筒体表面温度，热膨胀率低，1000℃，0.61％，从而整体延长了使用寿命，经测试预期寿命可以达1.5-2年。尤其是加入了红柱石，提高了本发明耐火制品的烧成温度，延长烧成保温时间，使红柱石完全莫来石化，从而使制品烧结更好，玻璃相含量低，物相较纯，有利于常温耐压强度及荷重软化温

度提高，使之完全适用于5000t/d及以上水泥回转窑过渡带。