权利要求书

1.一种含碳氮化钛镁碳砖的制备方法，其特征在于将55～75wt％的镁砂颗粒、5～25wt％的镁砂细粉、0.5～30wt％的碳氮化钛、0～5wt％的金属铝粉、0～6wt％的金属硅粉、0～5wt％的金属镁粉、0～5wt％的碳化硼粉、0～5wt％的碳化硅、4～18wt％的天然或人造鳞片石墨混合，外加2～6wt％的有机结合剂，经混练、成型，在100～300℃条件下热处理。

2.按照权利要求1所述的含碳氮化钛镁碳砖的制备方法，其特征在于所述的碳氮化钛的化学式为Ti(C1-xNx)、式中0≤x＜1，粒度小于0.088mm。

3.按照权利要求1所述的含碳氮化钛镁碳砖的制备方法，其特征在于所述的镁砂颗粒的MgO含量为94～99wt％、粒度为5～0.088mm，镁砂细粉的MgO含量为94～99wt％、粒度小于0.088mm。

4.按照权利要求1所述的含碳氮化钛镁碳砖的制备方法，其特征在于所述的有机结合剂为煤焦油沥青、固体粉状酚醛树脂、热固型液体酚醛树脂、热塑型液体酚醛树脂、有机硅树脂中的一种或一种以上。

5、按照权利要求1所述的含碳氮化钛镁碳砖的制备方法，其特征在于所述的天然或人造鳞片石墨的碳含量为90～98wt％、粒度小于0.2mm。

6、按照权利要求1～5项中任一项所述的含碳氮化钛镁碳砖的制备方法所制备的含碳氮化钛镁碳砖。