具体实施方式

下面通过实施例对本发明作进一步详细阐述。

实施例1：

镁橄榄石陶瓷坯体的重量组份为：镁橄榄石粉75、滑石粉(烧滑石粉) 9、烧结助剂(石英粉) 2、有机添加剂(石蜡) 13.5、表面活性剂(油酸) 0.5。上述镁橄榄石陶瓷材料的制造方法：

一、原料制作工艺步骤：

第一步，将重量组份计算为：镁橄榄石粉75、滑石粉(烧滑石粉)9、烧结助剂(石英粉)2，在球磨机中球磨12小时，待细度D50=5.5微米后，将球磨好的混合粉进高温窑煅烧1320度得出预烧烧块。

第二步，干粉球磨：将上述第一步制成的烧块再次入球磨机球磨24小时，待细度达到D50=2.8微米后将粉料放出球磨机，过80目筛余制备出所需的粉体。

第三步，将第二步所制备出的粉料按总量的重量百分比计算，组分中有机添加剂(石蜡)13.5  表面活性剂(油酸)0.5在快速搅拌机中搅拌2小时制备出所需要的蜡饼原料。

二、成型工艺步骤：

先将制备好的蜡饼原料放入慢搅拌机中，搅拌1小时后再将蜡浆倒入成型机或自动成型机内进行压制，料缸温度为60度，出料口温度为65度，保压时间为3秒，最后脱模制成所需形状的坯体。

三、烧成工艺步骤：

第一步，将成型好的坯体放入指定的匣钵内，再在匣钵内倒入80目的氧化铝生粉，使其氧化铝粉完全包裹产品。

第二步，排胶工序：将装好产品的匣钵放入中温窑内，最高烧成温度为1020度，烧成周期为6天。

第三步，完成排胶后，将产品表面的氧化铝粉清干净后放入指定的承烧板上，再连承烧板一起进入高温窑烧成，烧成温度为：1355度，烧成周期为15小时。

最后，对产品进行检验、包装。

实施例2：

镁橄榄石陶瓷坯体的重量组份为：镁橄榄石粉73、滑石粉(生滑石粉) 12、烧结助剂(碳酸钙) 2.7、有机添加剂(石蜡) 12、表面活性剂(油酸) 0.3。

上述镁橄榄石陶瓷材料的制造方法：

一、原料制作工艺步骤：

第一步，按重量组份计算为：镁橄榄石粉73、滑石粉(生滑石粉)12、烧结助剂(碳酸钙)2.7，在球磨机中球磨10小时，待细度D50=5微米后，将球磨好的混合粉进高温窑煅烧1280度得出预烧烧块。

第二步，干粉球磨：将上述第一步制成的烧块再次入球磨机球磨24小时，待细度达到D50=2.8微米后将粉料放出球磨机，过80目筛制备出所需的粉体。

第三步，将第二步所制备出的粉料按总量的重量百分比计算，组分中有机添加剂(石蜡)12表面活性剂(油酸)0.3在快速搅拌机中搅拌2小时制备出所需要的蜡饼原料。

二、成型工艺步骤：

先将制备好的蜡饼原料放入慢搅拌机中，搅拌1小时后再将蜡浆倒入成型机或自动成型机内进行压制，料缸温度为60度，出料口温度为65度，保压时间为3秒，最后脱模制成所需形状的坯体。

三、烧成工艺步骤：

第一步，将成型好的坯体放入指定的匣钵内，再在匣钵内倒入80目的氧化铝生粉，使其氧化铝粉完全包裹产品。

第二步，排胶工序：将装好产品的匣钵放入中温窑内，最高烧成温度为980度，烧成周期为6天。