权利要求书

1.一种镁橄榄石陶瓷材料，其特征在于：所述镁橄榄石陶瓷材料的重量组份为：镁橄榄石粉65-80、滑石粉10-20、烧结助剂1-3、有机添加剂12-18、表面活性剂0.3-0.8。

2.权利要求1所述的镁橄榄石陶瓷材料，其特征在于：所述滑石粉为生滑石粉或烧滑石粉。

3.权利要求1所述的镁橄榄石陶瓷材料，其特征在于：所述烧结助剂为石英或碳酸钙或碳酸钡或长石粉。

4.权利要求1所述的镁橄榄石陶瓷材料，其特征在于：所述有机添加剂为石蜡或蜂蜡或硬脂酸。

5.权利要求1所述的镁橄榄石陶瓷材料，其特征在于：所述表面活性剂为油酸。

6.权利要求1-5所述的镁橄榄石陶瓷材料的制作方法，其特征在于：该方法包括原材料制作工艺步骤、成型工艺步骤和烧成工艺步骤：

一、原料制作工艺步骤

第一步，按重量组份计算为：镁橄榄石粉75-90、滑石粉10-20、烧结助剂1-3，在球磨机中球磨8-12小时，待细度D50=2-6微米后，将球磨好的混合粉进高温窑煅烧1280度-1350度得出预烧烧块；

第二步，干粉球磨：将上述第一步制成的烧块再次入球磨机球磨15-24小时，待细度达到D50=1-4微米后将粉料放出球磨机，过80目筛制备出所需的粉体；

第三步，将第二步所制备出的粉料按重量组份计算，组分中有机添加剂12-18、表面活性剂0.3-0.8，在搅拌机中搅拌1-3小时制备出所需要的蜡饼原料；

二、成型工艺步骤

先将制备好的蜡饼原料放入搅拌机中，搅拌1-3小时后再将蜡浆倒入成型机或自动成型机内进行压制，料缸温度为50-80度，出料口温度为60-80度，保压时间为3-5秒，最后脱模制成所需形状的坯体；

三、烧成工艺步骤

第一步，将成型好的坯体放入指定的匣钵内，再在匣钵内倒入80-160目的氧化铝生粉，使其氧化铝粉完全包裹产品；

第二步，排胶工序：将装好产品的匣钵放入中温窑内，最高烧成温度为900-1100度，烧成周期为5-7天；

第二步，完成排胶后，将产品表面的氧化铝粉清干净后放入指定的承烧板上，再连承烧板一起进入高温窑烧成，烧成温度为：1310-1360度，烧成周期为10-15小时。

7.权利要求1所述的镁橄榄石陶瓷材料的应用，其特征在于：镁橄榄石陶瓷材料用作LED灯具散热外壳。