发明内容

为进一步满足了超低碳钢等特种钢冶炼的需求和无碳纯净钢生产作 准备，本发明的目的在于提供一种无碳滑板及其制备方法，制备的无碳滑 板以电熔合成的钛酸铝为主要原料，使滑板在兼具优异的抗热震性能和抗 冲刷性能的同时，可防止生产过程中出现增碳现象。

为达到上述目的，本发明的技术方案是：

一种无碳滑板，其特征在于：以电熔合成的钛酸铝为原料，经结合剂 结合而成。

进一步，电熔合成的钛酸铝中组分质量百分含量为：Al2O3：50～54％， TiO2：40～43％，稳定剂：2％～5％，余量为杂质。

所述的稳定剂为氧化镁或氧化铈中一种以上。

所述的结合剂为羧甲基纤维素、黄糊精或聚乙烯醇中的一种。   一种无碳滑板制备方法，其步骤如下：

1)用Al2O3，TiO2加入稳定剂先进行电熔合成；

2)把电熔合成的钛酸铝破碎分级，分为1～3mm颗粒，小于1mm颗粒 和不大于325目粉体三种；

3)无碳滑板用钛酸铝颗粒级配为1～3mm颗粒35～45％，小于1mm颗 粒25～35％，不大于325目细粉25～35％，外加结合剂3～5％；

4)把颗粒状钛酸铝骨料一起搅拌均匀后加入结合剂，搅拌3～5分钟， 使颗粒表面均匀涂上一层结合剂，然后再把钛酸铝粉体加入，搅拌 10～30分钟备用；

5)把搅拌好的上述原料加入模具中压力成型，干燥后在1450～1500℃ 的条件下烧成制得。

所述的所述的结合剂为羧甲基纤维素、黄糊精或聚乙烯醇中的一 种。

根据钛酸铝具有熔点高(1860℃)，热膨胀系数低，抗热冲击性能良好 等特点，而且还具有优异的抗渣性、耐侵蚀性、耐碱和对多种金属熔液及 熔渣不浸润的特性，采用钛酸铝制备无碳滑板，提高滑板的抗热震性、抗 剥落性和抗侵蚀性。

本发明具有的有益效果是：

本发明制备的无碳滑板具有优异的抗热震性能和抗冲刷性能，能很好 的避免使用过程中出现的增碳现象，满足了超低碳钢冶炼工艺发展的需 求，为纯净钢的生产提供相应的硬件条件。