权利要求书

1.利用低品位氧化镁及菱镁矿生产高纯氧化镁的方法，其特征在于，所述方法包括以下过程：将低品位的氧化镁质量百分数含量为94.0%-97.5%的镁砂或氧化镁质量百分数含量为40.0-46.0%的菱镁矿中，加入镁盐，混合均匀后，经加热煅烧，制备纯度质量百分数可达98.0%以上的高纯氧化镁。

2.根据权利要求1所述的利用低品位氧化镁及菱镁矿生产高纯氧化镁的方法，其特征在于，所述低品位的氧化镁包括氧化镁质量百分数含量为94.5%-97.5%的电熔镁砂、氧化镁质量百分数含量大于90.0%（）的烧结镁砂、氧化镁质量百分数含量为94.0-96.0%的中档质量百分数镁砂或氧化镁质量百分数含量为40.0-46.0%的二、三级菱镁矿。

3.根据权利要求1所述的利用低品位氧化镁及菱镁矿生产高纯氧化镁的方法，其特征在于，所述向低品位的氧化镁中加入镁盐，镁盐包括氟化镁、氯化镁、生产海绵钛过程中所产生的氯化镁，镁盐的加入量为含镁质量百分数原料的0.1-25.0。

4.根据权利要求1所述的利用低品位氧化镁及菱镁矿生产高纯氧化镁的方法，其特征在于，所述低品位的氧化镁或菱镁矿与氟化镁混合均匀后煅烧，煅烧的温度为300-1800℃。