权利要求书

1.一种利用硼泥制备合成镁橄榄石的方法，其特征在于按以下步骤进行：

（1）将粒度均为150~240目的轻烧氧化镁粉和天然镁橄榄石粉加入到硼泥中，制成混合物料，加入量按重量比为硼泥:天然镁橄榄石粉:轻烧氧化镁粉=1:0~0.3:0.5~0.8；

（2）向混合物料中加入结合剂氯化镁并混合均匀，获得结合物料，氯化镁的加入量为混合物料总重量的1~3%；

（3）向结合物料中加入水并混合均匀，水的加入量为结合物料总重量的12~15%，然后用压球机压制成球状物料，压制时的压力为45±5 MPa；再将球状物料静置养护至少24h；

（4）将养护后的球状物料与煤混合后置于高温竖窑中，燃料与坯料的比例按重量比为6~7:1，然后加热至1550~1650℃保温3~4h进行高温煅烧，制成合成镁橄榄石。

2.根据权利要求1所述的一种利用硼泥制备合成镁橄榄石的方法，其特征在于所述的合成镁橄榄石的成分按重量百分比含MgO60~70%，SiO220~32%，Fe2O33~7%，Al2O31.3~2.2%，CaO2.2~2.5%，B2O30.5~1%，余量为烧失成分和少量杂质，体积密度2.65~2.8g/cm3，粒度5~40mm。

3.根据权利要求1所述的一种利用硼泥制备合成镁橄榄石的方法，其特征在于所述的硼泥为硼砂生产过程中排放的废渣经放置自然干燥后的物料，其成分按重量百分比含SiO2 25~30%，Fe2O3 3~6%，Al2O3 1~4%，CaO 1~3%，MgO 35~45%， B2O31~2%，余量为烧失成分和少量杂质；粒度为100~200目。