权利要求书

1.一种镁钙再生砖的制备方法，其特征在于工艺步骤如下：

一、取各精炼炉刚下线拆除的废镁钙砖，对大块粘连砖作适当破碎，清除掉砖块表面的杂质及残渣、残钢；

二、将拣选清理干净的废镁钙砖保存于密封仓库；

三、从密封仓库取出的废镁钙砖料及时入窑快速煅烧，其煅烧工艺制度为：窑内初温控制在650-750℃，然后于6小时内逐渐升温至1500℃ ， 升温速率133℃/小时，在1500-1550℃-1500℃高温区恒温保持3小时，尔后逐渐降温至200℃ ， 降温速率为162℃/小时，共需8小时；

四、出窑自然冷却，进行破碎，筛分出5-3mm、3-1mm和＜1mm的三档废镁钙砖颗粒砂；

五、配料：其组成成份及按重量百分比的组成比例为：废镁钙砖颗粒砂50~75%，新镁钙砂或电熔镁砂细粉20~47%，废镁铬砖细粉或氧化铁粉2~6%；

六、在上述配料中加入结合剂，结合剂为配料总量的3~5%，拌和均匀后模压成型；

七、烧成：成型坯砖送入煅烧窑，遵照普通镁钙砖烧制工艺制度进行烧制；

八、出窑立即浸渍表面防潮液，并塑封包装，即制得再生镁钙砖产品。

2.按权利要求1所述的镁钙再生砖的制备方法，其特征在于所述工艺步骤二中的密封仓库，其四周与顶部用防潮材料作隔层，地面浇注混凝土时垫设塑料布层，门窗采用密封型门窗。

3.按权利要求1所述的镁钙再生砖的制备方法，其特征在于所述工艺步骤五中的配料：其组成成份及按重量百分比的组成比例为：废镁钙砖颗粒砂5-3mm 26%、5-3mm 27%，＜1mm的废镁钙砖颗粒砂和新镁钙砂各10%，200目新镁钙细粉24%，废镁铬砖细粉3%。

4.按权利要求1所述的镁钙再生砖的制备方法，其特征在于所述工艺步骤七的烧制工艺制度为：窑初温为650-750℃，然后按20℃/小时的升温速率升温至1500℃ ，并在1500-1550℃-1500℃ 的高温区恒温保持8小时，尔后以32.5℃/小时的降温速率降温至200℃出窑。