技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种电炉炼钢领域，尤其涉及一种电炉炉底干式捣打料(商品 名：PN-新型电炉炉底干式捣打料)及其制备方法。

背景技术

电炉炼钢是回收利用废钢，环保节能，快速高效的短流程炼钢方式，其迅速 发展带动了MgO-CaO-Fe2O3系电炉炉底捣打料的迅猛研发和全面普及。例如，宝 钢150吨超高功率直流电弧炉是从法国Clecim公司引进，容量为190吨，留钢40 吨操作，废钢兑铁水，采用双炉座交替冶炼方式，出钢温度在1600～1650℃，平均 出钢时间为60分钟。由于冶炼生产采用复合吹炼，氧枪助熔，泡沫渣埋弧等技术， 炼钢工序超高功率，快节奏操作，因此炉底应尽量减少大修次数和停炉时间，这样 就要求电炉炉底捣打料施工简便，可冷修可热补，修复后可立即投入冶炼使用；在 中温下迅速烧结成致密坚实的整体，在高温下又没有太多的液相，具有良好的高温 结构强度，抵抗熔渣的侵蚀及废钢的冲击，能经受冶炼间歇式操作，即耐急冷急热 性能好。

目前，国内外普遍都用富含2CaO·Fe2O3的镁质和富含3CaO·Fe2O3镁白云 石质混合料；但普遍存在烧结层过厚，造成开裂翻料和抗熔损差的缺点。