发明内容

本发明需要解决的技术问题是提供了一种电炉炉底干式捣打料及其制备 方法，旨在解决上述的缺陷。

为了解决上述技术问题，本发明是通过以下技术方案实现的：

本发明的电炉炉底干式捣打料含有镁钙铁砂，高纯电熔镁砂；其中：镁钙铁 砂包括MgO(30％～83％)，CaO(55％-8.5％)，Fe2O3(1％-8％)，Al2O3(≤1.3％)，SiO2(≤1.5％)，灼减IL(≤1.0％)，其它材性(≤3.2％)，体密(≥2.5g/cm3)；高 纯电熔镁砂的临界粒度为10mm，颗粒引入量0-75％；

本发明的制备方法是通过以下步骤实现的：

镁钙铁砂制备包括：原料选择和回转窑重烧；其中，原料选择包括MgO (30％～83％)，CaO(55％-2.5％)，Fe2O3(1％-8％)，Al2O3(≤1.3％)，SiO2(≤1.5％)， 灼减IL(≤1.0％)，其它材性(≤3.2％)，体密(≥2.5g/cm3)；回转窑重烧温度在 (1700-1750℃)；

电炉炉底干式捣打料利用Andreassen公式y＝100(d/D)q进行最佳颗粒级配，q 值一般取0.19～0.45；

与现有技术相比，本发明的有益效果是：解决了烧结层过厚而开裂和抗侵 蚀差的致命弱点，充分满足了象宝钢150吨超高功率直流电弧炉及国外钢厂电炉炼 钢的要求，创造了良好的经济效益和社会效益。