权利要求书

1.一种电炉炉底干式捣打料，其特征在于：含有镁钙铁砂，高纯电熔镁砂；其 中：镁钙铁砂包括MgO(30％～83％)，CaO(55％-8.5％)，Fe2O3(1％-8％)，Al2O3 (≤1.3％)，SiO2(≤1.5％)，灼减IL(≤1.0％)，其它材性(≤3.2％)，体密(≥ 2.5g/cm3)；高纯电熔镁砂的临界粒度为10mm，颗粒引入量0-75％。

2.根据权利要求1所述的电炉炉底干式捣打料，其特征在于：镁钙铁砂包括 MgO63％，CaO27.6％，Fe2O35％，Al2O30.9％，SiO20.8％，灼减IL0.5％，其它材性2.2％， 体密(≥2.5g/cm3)；高纯电熔镁砂的临界粒度为10mm，颗粒引入量45％。

3.一种制备如权利要求1所述的制备方法是通过以下步骤实现的：

镁钙铁砂制备包括：原料选择和回转窑重烧；其中，原料选择包括MgO (30％～83％)，CaO(55％-2.5％)，Fe2O3(1％-8％)，Al2O3(≤1.3％)，SiO2(≤1.5％)， 灼减IL(≤1.0％)，其它材性(≤3.2％)，体密(≥2.5g/cm3)；回转窑重烧温度在 (1700-1750℃)；

电炉炉底干式捣打料利用Andreassen公式y＝100(d/D)q进行最佳颗粒级配，q 值一般取0.19～0.45。

4.根据权利要求3所述的制备方法：其中，原料选择包括MgO63％，CaO27.6％， Fe2O35％，Al2O30.9％，SiO20.8％，灼减IL0.5％，其它材性2.2％，体密(≥2.5g/cm3)； 回转窑重烧温度在1730℃；

电炉炉底干式捣打料利用Andreassen公式y＝100(d/D)q进行最佳颗粒级配，q 值取0.30。