具体实施方式

实施例1：

一种环保节能型再生镁碳砖的生产方法，包括以下生产步骤：

(1)拣选破碎。将废镁碳砖拣选，清除表面的火泥皮、残钢、钢渣等杂质，破碎、磁选。

(2)粉化。放入耐酸的容器内，用弱酸性水溶液均匀喷淋润湿，静置不少于4小时，通入100-110℃水蒸汽粉化处理不少于3小时。

(3)脱水、均化。高温800℃-850℃烘干处理不少于6小时，脱除结构水，使骨料和细粉易于分离；电磁共振均化处理，使原料性能保持稳定。

(4)破粉碎、颗粒整形、除铁、筛分，得出5-3mm、3-2mm和小于2mm三级骨料，小于2mm的可磨成200目细粉。

(5)混料。按重量百分比，将下述骨料部分、细粉部分及添加物混合。

骨料部分包括：粒度为5-3mm、3-2mm、2-0.088mm的再生料骨料各35份、8份、2份，粒度为3-1mm、1-0mm的新加电熔镁砂骨料各6份、4份。

细粉部分包括：废镁碳砖200目细粉5份，鳞片状石墨4份，新加电熔镁砂200目细粉7份。

添加物包括：细度D50小于5um的α-Al2O3超微粉1份作为复合抗氧化剂，增强高温强度；复合添加金属硅粉、碳化硅粉、碳化钛粉、碳化钨粉、碳化硼粉共1份，增强高温使用性能

(6)成型。将上述混料外加热固性酚醛树脂结合剂3.5份，经高速恒温混练10min，260Mpa液压成型后，经60℃-230℃，不少于28小时电热烘干处理，得到再生镁碳砖制品。

实施例2：

一种环保节能型再生镁碳砖的生产方法，包括以下生产步骤：

(1)拣选破碎。将废镁碳砖拣选，清除表面的火泥皮、残钢、钢渣等杂质，破碎、磁选。

(2)粉化。放入耐酸的容器内，用弱酸性水溶液均匀喷淋润湿，静置不少于4小时，通入100-110℃水蒸汽粉化处理不少于3小时。

(3)脱水、均化。高温800℃-850℃烘干处理不少于6小时，脱除结构水，使骨料和细粉易于分离；电磁共振均化处理，使原料性能保持稳定。

(4)破粉碎、颗粒整形、除铁、筛分，得出5-3mm、3-2mm和小于2mm三级骨料，小于2mm的可磨成200目细粉。

(5)混料。按重量百分比，将骨料部分、细粉部分及添加物混合。

骨料部分包括：粒度为5-3mm、3-2mm、2-0.088mm的再生料骨料各45份、13份、5份，粒度为3-1mm、1-0mm的新加电熔镁砂骨料各12份、10份。

细粉部分包括：废镁碳砖200目细粉8份，鳞片状石墨7份，新加电熔镁砂200目细粉7.5份。

添加物为：细度D50小于5um的α-Al2O3超微粉1.5份、180-320目镁铝合金粉1.8份作为复合抗氧化剂，增强高温强度；复合添加金属硅粉、碳化硅粉、碳化钛粉、碳化钨粉、碳化硼粉共3份，增强高温使用性能

(6)成型。将上述混料外加热固性酚醛树脂结合剂4.0份，经高速恒温混练10-12min，260Mpa液压成型后，经60℃-230℃，不少于28小时电热烘干处理，得到再生镁碳砖制品。

实施例3：

一种环保节能型再生镁碳砖的生产方法，包括以下生产步骤：

(1)拣选破碎。将废镁碳砖拣选，清除表面的火泥皮、残钢、钢渣等杂质，破碎、磁选。

(2)粉化。放入耐酸的容器内，用弱酸性水溶液均匀喷淋润湿，静置不少于4小时，通入100-110℃水蒸汽粉化处理不少于3小时。

(3)脱水、均化。高温800℃-850℃烘干处理不少于6小时，脱除结构水，使骨料和细粉易于分离；电磁共振均化处理，使原料性能保持稳定。

(4)破粉碎、颗粒整形、除铁、筛分，得出5-3mm、3-2mm和小于2mm三级骨料，小于2mm的可磨成200目细粉。

(5)混料。按重量百分比，将骨料部分、细粉部分及添加物混合。

骨料部分包括：粒度为5-3mm、3-2mm、2-0.088mm的再生料骨料各55份、18份、7份，粒度为3-1mm、1-0mm的新加电熔镁砂骨料各18份、17份。

细粉部分包括：废镁碳砖200目细粉10份，鳞片状石墨9份，新加电熔镁砂200目细粉8份。

添加物为：细度D50小于5um的α-Al2O3超微粉2份、180--320目镁铝合金粉3.5份作为复合抗氧化剂，增强高温强度；复合添加金属硅粉、碳化硅粉、碳化钛粉、碳化钨粉、碳化硼粉共4.5份，增强高温使用性能

(6)成型。将上述混料外加热固性酚醛树脂结合剂4.0份，经高速恒温混练10-12min，260Mpa液压成型后，经60℃-230℃，不少于28小时电热烘干处理，得到再生镁碳砖制品。