权利要求书

1、优质抗水化型高纯高钙镁钙砖的生产工艺，其特征在于该工艺包括如下步骤：

1)原料选择；高钙镁钙砂，其CaO＝50～70％；低钙镁钙砂，其20％≤CaO≤30％；

将原料破粉碎，按如下粒度等级及质量组成构成：

①高钙镁钙砂：

5-3mm：20-30％

3-1mm：20-30％

1-0mm：10-20％

＜0.088mm：10-20％

②低钙镁钙砂：

＜0.088mm：10-20％

③高纯镁粉：5-10％

④结合剂：3-4％

2)将上述的高钙镁钙砂进行防水化处理，用复合离子(Cl--PO43-)制剂进行表面化学覆盖的方法进行防水化处理；将颗粒料加热50～60℃后，加入结合剂石蜡，混3～5min，再加入细粉，混练15～20min，混练温度控制在40～50℃，成型物料温度控制在20～30℃，坯体密度2.95～3.05g/cm3，烧成温度1550～1580℃，烧好的砖再用复合离子(Cl--PO43-)制剂进行防水化处理，然后包装，入库。