权利要求书

1.一种高荷软、高抗热震稳定性直接结合镁铬砖的生产方法，其特征在于：它包括下述步骤：

第一步：选取镁砂7.5重量份，其中粒度5-3mm的取3份，0.075mm＜粒度＜3mm的取1.5份，粒度≤0.075mm细粉3份；铬矿2.5重量份，粒度≤2mm；铬精粉0.5重量份，粒度≤0.18mm；

第二步：将上述物料混合均匀后置于湿碾机中，加入总物料重量4-5％的木质素溶液湿碾15-25分钟后，置于压力大于630KN的压力机内成型，制成半成品；

第三步：将半成品置于干燥器内进行干燥，干燥温度95-105℃，干燥时间≥24小时；干燥后的制品进入隧道窑内，于氧化气氛条件下经1750℃±10℃烧结并在1750℃±10℃条件下保温10-12小时，得到成品砖体，该成品砖体的理化指标为MgO(％)≥75，Cr2O3(％)≥9，SiO2(％)≤1.8，体积密度(g/cm3)≥3.0，常温耐压强度(MPa)≥45，荷重软化温度(0.2MPa，T0.6)≥1700，热震稳定性(1100℃，水冷)≥8。

2.根据权利要求1所述的高荷软、高抗热震稳定性直接结合镁铬砖的生产方法，其特征在于：所述镁砂为高纯镁砂或电熔镁砂，其标准为MgO≥97％，CaO＜0.8％，SiO2≤0.6％，Fe2O3≤0.7％。

3.根据权利要求1所述的高荷软、高抗热震稳定性直接结合镁铬砖的生产方法，其特征在于：所述铬矿的标准为CaO≤1.0％，SiO2≤2.5％，Cr2O3≥35％，Fe2O3≤17％。

4.根据权利要求1所述的高荷软、高抗热震稳定性直接结合镁铬砖的生产方法，其特征在于：所述铬精粉的标准为CaO≤0.6％，SiO2≤1.8％，Cr2O3≥45％，Fe2O3≤20％。