发明内容

本发明的目的是提供一种废弃的高铝砖和烧镁砖为主要原料制作中包水口座砖填充料，该方法利用MgO-Al2O3二元系两端元组分的克肯达尔反应效应，加入适量的施工性能赋予剂，控制材料具有适度的膨胀反应，赋予中包更高的安全性和可靠性。

为实现上述目的，本发明采用如下技术方案实现：

利用废高铝砖和废镁砖制作中包水口座砖填充料，其特征在于该填充料是由下述原料按重量份比例制成：废高铝砖55-90份、废镁砖5-30份、施工性能赋予剂3-15份；

所述的施工性能赋予剂是指膨润土或软质粘土；

所述的利用废高铝砖和废镁砖制作中包水口座砖填充料的工艺流程为：首先将原料高铝砖和废镁砖破碎，筛分，按所述的重量份比例混合，再按照所述的重量份比例加入施工

性能赋予剂，混合搅拌均匀，装袋，出成品。

成品技术性能指标：

化学成分/％    MgO   50～80

Al2O3 20～50

抗折强度/MPa   200℃，3h： 3～8

1100℃，3h：               10～15

1500℃，3h：               12～18

线变化率/％    1100℃，3h：0～+0.2

1500℃，3h：               0～+0.5

本发明与现有技术相比具有的有益效果是：本发明产品代替萤石和铝酸钙，对解决传统耐火材料的环保和成本问题具有现实意义；由于主要采用废弃的高铝砖和烧镁砖为主要

原料，充分利用了废弃的资源，对推动循环经济发展、降低耐火企业和冶金企业生产成本

具有非常重要的意义。