技术领域及背景

技术领域

本发明涉及黑色冶金连铸中包水口座砖填充料。

背景技术

目前我国钢铁冶金的连铸比已达95％以上，中包做为冶金工业的最后一个环节，越来越引起人们的普遍重视，而中包水口废砖所用的填充料，直到目前为止仍然采用镁铬质捣打料，或刚玉质浇注料。镁铬质捣打料成本较高，还存在铬离子污染问题，刚玉质浇注料

成本更高，对烘烤要求也更苛刻；少数先进发达国家也有使用矾土质捣打料的，进口后使

用效果良好，但价格依然很高，且供应不及时。

本申请人辽宁中兴矿业集团有限公司工业窑炉较多，修窑后废弃的高铝砖和烧镁砖来源充足，根据中包座砖的工作环境和使用条件，我们认为废弃的高铝砖和烧镁砖耐火度很

高，能满足中包的高温要求，