权利要求书

1、一种利用废旧镁碳砖和镁铝碳砖制备镁阿隆陶瓷材料的方法，其特 征是：

(1)按配方组配原料；原料配方按质量百分比计是：废旧镁碳砖，10-60 ％，废旧镁铝碳砖，90-40％；

其中，废旧镁碳砖所含主要成分按质量百分比计是：MgO，75-90％；C， 10-25％；废旧镁铝碳砖所含主要成分按质量百分比计是：MgO，10-17％； Al2O3，75-82％；C，8-15％；

(2)粉碎、混合；将原料在行星式球磨机中球磨6小时，研磨至粒径 小于5um；

(3)干燥；放入100℃干燥箱内干燥5小时；

(4)压力成型；按照0.5mL/10g的比例添加聚乙烯醇粘结剂，拌匀， 在40MPa的压力下机压成型；

(5)加热烧结处理；通入普通氮气(99.99％)，氮气压力为0.1-20Mpa， 温度为1500-1850℃，保温时间为2-6h。