发明内容

本发明是针对我国大量的废旧电炉内衬材料得不到综合利用、遭到丢弃或者掩埋、占用宝贵的土地资源的问题，提出一个有效的解决方法即一种利用废旧耐火材料的炮泥及其制备方法。我们将钢铁企业电炉内衬用后的某种镁铝质内衬材料进行化学分析，主要成分Al2O3含量66.18％，MgO含量23.50％，CaO7.51％。回收这些废旧的电炉镁铝质材料，经过挑选，除杂，破碎和筛分后，用在出铁口用炮泥中作为原料替代铝矾土。既降低了炮泥产品的成本，又为废旧电炉内衬材料找到了很好的再生利用途径，制备出了性能优良的出铁口用炮泥。

本发明提出的一种利用废旧耐火材料的炮泥，它的配料采用碳化硅颗粒或细粉，高温沥青细粉，吉林粘土细粉，焦炭颗粒，工业级刚玉颗粒或细粉，加入回收的电炉用铝镁质材料颗粒或细粉，以焦油做结合剂。

在上述炮泥中，所述的碳化硅颗粒或细粉中SiC含量大于90％，颗粒粒度为≤1mm，占配料质量的10～30％；高温沥青细粉其粒度为≤0.1mm，占配料质量的3～8％；吉林粘土细粉其粒度为≤0.073mm，占配料质量的12～20％；焦炭颗粒，粒度大小为≤3mm，占配料质量的15～25％；工业级刚玉颗粒或细粉Al2O3含量大于90％，颗粒粒度为≤1mm，占配料质量的10～25％；回收的电炉镁铝质材料颗粒或细粉，其颗粒粒度大小为≤3mm，占配料质量的15～30％；焦油外加量为总配料质量的15～20％。

本发明提出的一种利用废旧耐火材料的炮泥的制备方法是，将上述的各种原料按所述的比例备料，先将颗粒料在搅拌机中搅拌1～10分钟均匀后，加入焦油量20～30％的焦油，再搅拌5～10分钟，然后将细粉料加入，搅拌5～15分钟，再加入剩下的焦油后搅拌25～40分钟，经过挤泥机挤出并包装。

本发明的炮泥具有以下的优点和效果：1、良好的作业性能。容易从泥炮机中挤出，具有很好的填充性，能够使新炮泥与旧炮泥粘结良好。2、炮泥烧结收缩小。可以减少因炮泥受到的热应力不均匀而导致的开裂现象，降低渗铁率，开口容易。3、快速烧结性。炮泥在短时间内就可以撤炮，减少出铁间隔，提高产量。4、较高的抗冲刷性和渣铁侵蚀性。具有较长的出铁时间，提高产量，降低炮泥吨铁消耗。本发明提供一种废旧耐火材料再生利用的途径，有利于节约资源和环境保护。