具体实施方式

利用废钢包镁碳砖提取镁碳颗粒的生产工艺，首先进行(1)原料分选，去除废钢中其他品种的耐火材料，(2)采用人工敲除或和强力磁铁吸除的方法，将附在原料表层的渣铁清楚干净，(3)水化处理，经过水洗，(4)烘烤，(5)利用颚破机破碎，(6)对破碎后的原料进行颗粒处理，(7)选用磁选机将渗入原料的渣铁处理干净，(8)将处理后的原料进行筛分，(9)最后制得镁碳颗粒产品。