权利要求书

1、一种利用用后滑板砖、镁碳砖与Al/AlN合成镁阿隆材料的方 法，其特征在于，工艺步骤为：

(1)配料：配方按质量百分比为：用后镁碳砖粉，5～30％；用 后滑板砖粉，65～95％；加入的C或Al或AlN为0～10％；

(2)混料：将步骤(1)配的料在行星式球磨机中球磨4～6小时， 研磨至粒径小于5μm；

(3)干燥：放入干燥箱80～120℃干燥3～5小时；

(4)压力成型：按照0.4ml/10g～0.6ml/10g的比例添加羧甲基 纤维素钠粘结剂混匀，在90～110MPa压力下机压成型；

(5)高温热处理：通入普通氮气，温度为1500～1850℃，保温 时间为2～6小时。

2、按照权利要求1所述的方法，其特征在于，用后镁碳砖所含 成分按质量百分比为：MgO，75～90％；C，10～25％；用后滑板砖 所含成分按质量百分比为：Al2O3，85～95，C，5～15％。

3、按照权利要求1所述的方法，其特征在于，所述的氮气纯度 为99.95％，氮气压力为0.1～20MPa。

4、按照权利要求1所述的方法，其特征在于，Al或AlN的总加 入量控制在0～5％之间。