发明内容

本发明在于提供一种利用用后滑板砖、镁碳砖与Al/AlN合成镁阿隆材料的 方法，成本低廉、易于工业化生产。

本发明以用后镁碳砖、用后滑板砖为主要原料，利用其所含有的主要成分 MgO、Al2O3、C和添加少量的金属Al(或AlN)，通过高温还原氮化及高温固 相合成制备镁阿隆(MgAlON)材料。

本发明方法是：

(1)配料：配方按质量百分比为：用后镁碳砖粉，5～30％；用后滑板砖粉，  65～95％；加入的C或Al或AlN为0～10％。Al或AlN)的加入量根据用后滑 板砖与用后镁碳砖的成分与配比而设计，总加入量控制在0～5％之间。

其中，用后镁碳砖所含主要成分按质量百分比为：MgO，75～90％；C，10～ 25％；用后滑板砖所含主要成分按质量百分比为：Al2O3，85～95，C，5～15％。

(2)混料：将步骤(1)配的料在行星式球磨机中球磨4～6小时，研磨至 粒径小于5μm。

(3)干燥：放入干燥箱80～120℃干燥3～5小时。

(4)压力成型：按照0.4ml/10g～0.6ml/10g的比例添加羧甲基纤维素钠粘 结剂混匀，在90～110MPa压力下机压成型。

(5)高温热处理：通入普通氮气(99.95％)，氮气压力为0.1～20MPa，温 度为1500～1850℃，保温时间为2～6小时。

本发明适合于利用用后镁碳砖和用后滑板砖制备镁阿隆材料。按照本发明方 法生产的镁阿隆(MgAlON)材料，XRD结果表明合成镁阿隆的含量达到95％ 以上，具有优异的使用性能，断口SEM照片显示其断裂方式为沿晶断裂和穿晶 断裂为主，具有较好的力学性能。本发明合成成本低廉、易于规模化生产，有利 于实现用后耐火材料资源的高效、综合利用。

附图说明

图1为温度1600℃下利用用后镁碳砖粉、用后滑板砖粉以及Al合成镁阿隆 材料的X射线衍射结果图。

图2为温度1600℃下利用用后镁碳砖粉、用后滑板砖粉以及Al合成镁阿隆 材料的扫描电镜断口照片。

图3为温度1650℃下利用用后镁碳砖粉、用后滑板砖粉以及AlN粉合成镁 阿隆材料的X射线衍射结果图；

图4为温度1650℃下利用用后镁碳砖粉、用后滑板砖粉以及AlN粉合成镁 阿隆材料的扫描电镜断口照片；