权利要求书

1、一种含钢纤维浇注料的施工方法，使用一台喷射-浇注机，利用活塞 泵，并通过特制的硬管+软管组合，将用水或其他调和液搅拌好的、具有 自流性的、可浇注的浇注料输送至施工位置，其特征在于：浇注料为含钢 纤维浇注料，选择浇注或湿式喷射方式施工。

2、如权利要求1所述的含钢纤维浇注料施工方法，其特征在于：含钢纤 维浇注料是低水泥、超低水泥、无水泥，包括凝胶结合及化学结合的浇注 料，使用的耐热钢纤维成分要求：C 0.1～0.3％，Si 1.5～3.5％，S＜0.03％，P＜ 0.04％，Mn 1.0～2.0％，Ni 0.40～36％，Cr 16～26％，Cu 0.2～0.35％；规格：厚 0.2mm，宽1.0mm，长20～30mm。掺量范围1～5％。

3、如权利要求1所述的含钢纤维浇注料施工方法，其特征在于：浇注施 工方式是将权利要求2所述的含钢纤维浇注料用水或其他调和液搅拌成 具有自流特性的物料，自流值120～180mm可浇注的浇注料，由喷注机内 的活塞泵，通过硬管+软管组合不间断地输送浇注料到已装配好模具的 施工部位，使用振动装置使其致密，或靠物料的自流特性，使其自动流 注成致密衬体。

4、如权利要求1所述的含钢纤维浇注料施工方法，其特征在于：喷射施 工方式是将权利要求2所述的含钢纤维浇注料用水或其他调和液搅拌成 具有自流特性的物料，自流值120～180mm可浇注的浇注料，由喷注机内 的活塞泵，通过硬管+软管组合不间断地输送浇注料至喷射喷枪的喷嘴 处，在喷嘴处，向搅拌好的钢纤维浇注料中加入压缩空气和快速絮凝剂， 借压缩空气将钢纤维浇注料喷射成型于待施工面上，快速絮凝剂使具有  流动性的浇注料在短时间内丧失流动性，使浇注料能粘附在施工面上不 流淌、不滑落。

5、一种实现权利要求1所述的含钢纤维浇注料施工方法的设备，包括主 机系统、水泵机组系统、絮凝剂添加泵机组系统、物料输送管路系统、 喷枪五部分构成，其特征在于：主机系统中设有使干料输送、湿混搅拌 连续，无间断地进行，并可根据泵送速率，随时调整搅拌机的搅拌速率， 使二者相匹配的螺旋搅拌机；在主机的泵送系统中，设置有使泵送系统 具有回抽的功能，以保证压力异常增高时，可利用此功能抽回输料管路 内的浇注料，卸掉管路内的压力，及时解决管路堵塞问题，快速地恢复 施工的反泵装置；在物料输送管路系统中设有既能够输送由耐火骨料+ 耐火细粉+分散剂组合的普通浇注料，还能够输送由上述组合而成的、 含有钢纤维的浇注料的硬管+软管组合的浇注料输送管路系统。

6、一种如权利要求5所述的含钢纤维浇注料施工方法的设备，其特征在 于：主机系统的一次搅拌系统，由辅助油泵系统驱动和控制，采用的 螺旋搅拌机与水泵机组联机，配有0.3～1m3料斗及输料搅拌装置，料斗 和搅拌装置之间装有液压控制的阀门，料斗上配有振荡器。

7、一种如权利要求5所述的含钢纤维浇注料施工方法的设备，其特征在 于：主机系统还设有浇注料被进一步搅拌、均化，以避免出现可能的沉 淀和不均匀现象二次搅拌系统。

8、一种如权利要求5所述的含钢纤维浇注料施工方法的设备，其特征在 于：泵送系统设有物料的分配切换采用流道合理、压力损失小的S形管 阀。