发明内容

本发明涉及一种含钢纤维浇注料的施工方法，使用一台喷射浇注机， 利用活塞泵，并通过特制的硬管+软管组合，将用水或其他调和液搅拌好 的、具有自流性的、可浇注的浇注料输送至施工位置，浇注料为含钢纤维 浇注料，选择浇注或湿式喷射方式施工。

含钢纤维浇注料是低水泥、超低水泥、无水泥，包括凝胶结合及化学 结合的浇注料，使用的耐热钢纤维成分要求：C0.1～0.3％，Si1.5～3.5％，S＜ 0.03％，P＜0.04％，Mn1.0～2.0％，Ni0.40～36％，Cr16～26％，Cu0.2～0.35％； 规格：厚0.2mm，宽1.0mm，长20～30mm。掺量范围1～5％。

浇注施工方式是将含钢纤维浇注料用水或其他调和液搅拌成具有自流 特性的物料，自流值120～180mm可浇注的浇注料，由喷注机内的活塞泵， 通过硬管+软管组合不间断地输送浇注料到已装配好模具的施工部位，使 用振动装置使其致密，或靠物料的自流特性，使其自动流注成致密衬体。

喷射施工方式是将含钢纤维浇注料用水或其他调和液搅拌成具有自流 特性的物料，自流值120～180mm可浇注的浇注料，由喷注机内的活塞泵， 通过硬管+软管组合不间断地输送浇注料至喷射喷枪的喷嘴处，在喷嘴处， 向搅拌好的钢纤维浇注料中加入压缩空气和快速絮凝剂，借压缩空气将钢 纤维浇注料喷射成型于待施工面上，快速絮凝剂使具有流动性的浇注料在

短时间内丧失流动性，使浇注料能粘附在施工面上不流淌、不滑落。

本发明涉及的含钢纤维浇注料施工方法的设备，包括主机系统、水泵 机组系统、絮凝剂添加泵机组系统、物料输送管路系统、喷枪五部分构成， 主机系统中设有使干料输送、湿混搅拌连续，无间断地进行，并可根据泵 送速率，随时调整搅拌机的搅拌速率，使二者相匹配的螺旋搅拌机；在主 机的泵送系统中，设置有使泵送系统具有回抽的功能，以保证压力异常增 高时，可利用此功能抽回输料管路内的浇注料，卸掉管路内的压力，及时 解决管路堵塞问题，快速地恢复施工的反泵装置，在物料输送管路系统中 设有既能够输送由耐火骨料+耐火细粉+分散剂组合的普通浇注料，还能 够输送由上述组合而成的、含有钢纤维的浇注料的硬管+软管组合的浇注 料输送管路系统。

主机系统的一次搅拌系统，由辅助油泵系统驱动和控制，采用的螺旋 搅拌机与水泵机组联机，配有0.3～1m3料斗及输料搅拌装置，料斗和搅拌 装置之间装有液压控制的阀门，料斗上配有振荡器。

主机系统还设有浇注料被进一步搅拌、均化，以避免出现可能的沉淀 和不均匀现象二次搅拌系统。

泵送系统设有物料的分配切换采用流道合理、压力损失小的S形管阀。

本发明的优点是：

1、浇注机不仅能进行泵送浇注施工，还能进行湿式喷射施工，具有一机 两用的特点。

2、该施工方法不仅能够使用普通的、不含钢纤维的浇注料，更能使用含 有钢纤维的浇注料。

3、施工作业时间缩短，效率提高；

4、无模施工的湿式喷射法可减少辅助作业工序和时间，降低劳动强度；

5、施工区域无粉尘，改善了作业环境，有利于操作人员的身心健康。

附图说明

图1：喷射-浇注机主视图

图2：喷射-浇注机俯视图

图3：喷射-浇注机侧视图

图4：钢纤维浇注料泵送浇注施工工艺概要图

图5：钢纤维浇注料湿式喷射施工工艺概要图

图中：1—料仓；2—螺旋搅拌机；3—水泵；4—料斗；  5—双活塞泵；6—组合管路；7—施工位；8—振动棒；  9—喷射喷枪；10—压缩空气；11—絮凝剂；12—喷射层。