具体实施方式

本实用新型结构包括带有两个底部方孔的挡渣堰3，其特征在于：钢水浇入中间包前，在挡渣堰3前区的两个底部方孔端面上贴合分别放置一个2mm厚钢板弯成的直角挡流板2，挡流板2纵向板面积大于底部方孔，并将底部方孔完全封盖。

钢水刚进入挡渣堰3前区时被直角挡流板2挡住，不会往浇注区流动，细小渣料也不会流入。同时钢水升高速度加快，在钢水升高过程中，直角挡流板2逐渐被钢水熔化，而且是在钢水高度高于底部方孔时才全部熔化。此时才有钢水从底部方孔预先进入浇注区，而且不带渣。使底部方孔既起到预期作用，又不过渣。