发明内容

鉴于以上原因，本发明的目的是为了提供一种与不同档次的镁砂原料有机配合，可生产高、中、低档的镁质喷补料，附着率高、不堵塞喷枪、喷补层可实现瞬间烧结，大幅度提高喷补层的粘结强度和抗侵蚀性能好的多元复合结合剂。

本发明中有磷酸盐，硅酸盐，蒙脱石，高效分散剂GM，硼酸盐，磷酸盐可采用磷酸三钠、六偏磷酸钠、聚合磷酸钠、磷酸镁等，硅酸盐可为硅酸钠、硅酸钾等;硼酸盐为助溶剂，可采用硼酸钠或硼酸钾或硼酸镁等。

上述的多元复合结合剂各组分配比（重量比）如下：

磷酸盐    20～60

硅酸盐    10～20

蒙脱石    20～40

高效分散剂GM    5～10

硼酸盐    3～30

本发明结合剂主要用于以镁砂为主要原料的半干法镁质喷补料，生产过程中本结合剂加入量为3～11%。

和已有的结合剂相比，本发明具有如下优点：

①同时兼有无机，有机结合剂和化学-陶瓷结合剂的优点，在常温，中温和高温条件下均有良好的粘接性能，并且在1200～1350℃中温热喷补条件具有瞬间烧结性能，可大幅度提高喷补层的粘接强度和抗侵蚀性能。

②不含石墨、树脂、SiC、金属铝粉和金属硅粉，常温下分散性、流动性良好，不堵塞喷枪，喷补层附着率高达90%以上;

③可按使用镁砂的档次分别生产出高、中、低三个档次的喷补料，具有广泛的适用性。

a\.用低镁砂如MS-91生产低档喷补料主要用于喷补盛钢桶或出钢槽;

b\.用中档镁砂如MS-95生产中档镁质喷补料主要用于喷补普通炼钢电炉内衬;

c\.用高档镁砂如DMS-96/98生产高档镁质喷补料主要用于高功率炼钢电炉内衬和炼钢转炉内衬。

用本发明结合剂生产的中档镁质喷补料400余吨，用于长城特殊钢公司炼钢厂，与使用传统喷补料试验对比结果见表1。