权利要求书

1、用于生产镁质喷补料的多元复合结合剂，其特征在于所述的结合剂中有磷酸盐，硅酸盐，蒙脱石，高效分散剂GM，硼酸盐。

2、如权利要求1所述的用于生产镁质喷补料的多元复合结合剂，其特征在于结合剂中各组分配比（重量比）如下：

磷酸盐  20～60

硅酸盐  10～20

蒙脱石  20～40

高效分散剂GM  5～10

硼酸盐  3～30