权利要求书

1、一种电熔复合耐火材料的生产方法，其特征在于按重量百分含量将20～90％的铝灰 与10～80％的铝矾土或含镁化合物混合，压制成坯，在1800～3000℃条件下电熔冶炼，冷却 后取出，然后破碎、分离。

2、根据权利要求1所述的电熔复合耐火材料的生产方法，其特征在于所述的铝灰的主要 化学成分的重量百分含量是，Al2O3为10～70％、Al为10～40％、MgO为0.3～20％、SiO2为 0.5～30％。

3、根据权利要求1所述的电熔复合耐火材料的生产方法，其特征在于所述的含镁化合物 为碳酸镁、氧化镁中的一种或两种。

4、根据权利要求1所述的电熔复合耐火材料的生产方法，其特征在于所述的电熔冶炼或 为电弧炉中熔炼、或为感应炉中熔炼。

5、根据权利要求1～4项中任一项所述的电熔复合耐火材料生产方法所生产的电熔复合 材料。