发明内容

本发明的目的就是要针对上述现有技术的不足和缺点,提供一种使用废弃镁碳砖为原料生产再生镁碳砖的制造方法，该方法针对上述现有技术中的问题，认真分析后找到简单的处理办法，使用后的镁碳砖可以作为原料来生产镁碳砖，将其不再作为废料处理，而是作为可再生资源利用，不仅可节约国家的矿产资源和能源,而且也可减少环境污染,大大降低耐火材料的成本。因此,用后耐火材料的再利用不但对企业效益和社会效益有重要意义,也是利在当代,功在千秋的大事。

为达到上述技术效果，本发明采用如下的技术方案：

（1）、原料分拣:将使用过的镁碳砖分类，分为含铝类和不含铝类；

（2）、初步原料除渣：对于含铝类镁碳砖进行水浸泡处理后与不含铝的镁碳砖一起利用敲击或铲除或轻辊碾压除去表面渣层；

（3）、原料破碎：使用鄂破或对辊方法破碎原料为1-5mm的颗粒粒径；

（4）、原料筛选：使用混料机和轮碾机对破碎后的原料加工，并使用筛选机进行筛选和筛分；

（5）、原料磁选：使用磁体对原料中的含铁颗粒进行去除；

（6）、再生转制备：骨料与粉料比列为68:32，骨料为磁选后的破碎料和电熔镁砂，粉料和制备工艺与正常镁碳砖生产工艺相同。

优选的，所述步骤（3）、（4）和（5）可同时进行。

优选的，所述步骤（5）中的磁体为永磁铁或电磁铁。

优选的，所述步骤（6）的粉料中加入氧化铝作为促烧剂。

优选的，所述步骤（6）中磁选后的破碎料使用量为30%-40%。

优选的，所述步骤（6）中磁选后的破碎料使用量为30%。

本发明的有益效果：

本发明公开的方法将使用后耐火材料再利用不仅可节约国家的矿产资源和能源,而且也可减少环境污染,大大降低耐火材料的成本。因此,用后耐火材料的再利用不但对企业效益和社会效益有重要意义,也是利在当代,功在千秋的大事。本发明制造的再生镁碳砖的性能、使用和质量控制进行研究，再生的镁碳砖达到了正常镁碳砖的指标水平。