权利要求书

1.一种镁钙碳耐火材料，其特征在于所镁钙碳耐火材料配方比例按重量份计如下：氧化镁、氧化钙质原料64~96份、碳素1~25份，镁锆合金0.2~6份，含碳耐火材料用结合剂2~5份。

2.根据权利要求1所述镁钙碳耐火材料，其特征在于：所述镁锆合金的粒度小于等于0.25mm；镁锆合金中锆含量为3%~35%，其余为镁和杂质；镁锆合金呈粉状。

3.根据权利要求1所述镁钙碳耐火材料，其特征在于：所述碳素为石墨、炭黑、以及针状焦中的一种或几种。

4.根据权利要求1所述镁钙碳耐火材料，其特征在于：所述的氧化镁、氧化钙质原料为镁钙砂或白云石砂中的一种或两种，或者一种或两种与镁砂的混合物；所述的氧化镁、氧化钙质原料分为颗粒和细粉。

5.根据权利要求1所述的镁钙碳耐火材料，其特征在于：所述含碳耐火材料用结合剂为沥青熔液、液态焦油、热塑性酚醛树脂液体和乌洛托品的混合物，或耐火材料用无水结合剂中的一种或几种。

6.根据权利要求4所述镁钙碳质耐火材料，其特征在于：所述镁钙碳耐火材料中CaO的含量≥2.5%。