发明内容

为了克服已有回转窑用镁铝砖导热系数大，本发明的目的在于提供一种镁铝尖晶石结构隔热一体化复合砖及制备方法，采用重质和轻质相结合的方式来降低导热系数，同时为克服现有复合砖轻质部位强度低、耐火度低的缺点。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

一、一种镁铝尖晶石结构隔热一体化复合砖：

包括致密镁铝尖晶石的重质工作层，以及以氧化铝空心球或铝镁空心球或刚玉空心球或三者混合为轻质骨料的轻质隔热层，由两者复合而成，重质工作层与轻质隔热层的长度尺寸比例为1～5∶2～1。

二、一种镁铝尖晶石结构隔热一体化复合砖的制备方法：

A、重质工作层和轻质隔热层的原料配比如下：

一、致密镁铝尖晶石工作层中，各个组分的质量百分含量为：

1～3mm电熔镁砂35～45％；小于1mm电熔镁砂15～25％；不大于325目电熔镁砂15～25％；小于1mm电熔尖晶石5～15％；不大于325目电熔尖晶石5～15％；外加结合剂3～5％；

二、轻质隔热层为以氧化铝空心球或铝镁空心球或刚玉空心球或三者混合为轻质骨料的轻质隔热层，其技术指标和含量比例如下：

(1)氧化铝空心球轻质隔热层中，Al2O3的质量百分含量＞98.5％，粒径为0.2～5mm，自然堆积密度0.6～0.9g/cm3；各个组分的质量百分含量为：氧化铝空心球35～65％；α-Al2O3微粉35～65％；外加结合剂为α-Al2O3微粉质量百分含量的30～35％；对应密度为1.3～2.0g/cm3；

(2)铝镁空心球轻质隔热层中，其技术指标和含量比例如下：

Al2O3的质量百分含量为60～80％，MgO的质量百分含量20～40％，粒径为0.2～5mm，自然堆积密度0.8～1.0g/cm3；铝镁空心球轻质隔热层中各个组分的质量百分含量为：铝镁空心球38～65％。α-Al2O3微粉35～62％外加结合剂为α-Al2O3微粉质量百分含量的31～33％；对应密度为1.3～2.0g/cm3。

(3)刚玉空心球轻质隔热层中，其技术指标和含量比例如下：

Al2O3的质量百分含量＞92％，粒径为0.2～5mm，自然堆积密度0.6～0.9g/cm3；刚玉空心球轻质隔热层中各个组分的质量百分含量为：刚玉空心球34～60％、α-Al2O3微粉40～66％、外加结合剂为α-Al2O3微粉质量百分含量的30～35％；对应密度为1.3～2.0g/cm3。

(4)氧化铝空心球、铝镁空心球、刚玉空心球三者复合轻质隔热层中，各个组分的质量百分含量为：氧化铝空心球0～65％；铝镁空心球0～65％；刚玉空心球0～65；α-Al2O3微粉35～62％；外加结合剂为α-Al2O3微粉的31～33％。

B、镁铝尖晶石结构隔热一体化复合砖的制备方法：

(1)重质工作层制备：先将不大于325目粉料按比例配好后在球磨机中混合均匀，再在其余骨料颗粒与结合剂混合均匀后加入混合好的粉料，搅拌10～30分钟后备用；

(2)轻质隔热层制备：将氧化铝空心球或铝镁空心球或刚玉空心球或三者混合作为为轻质骨料，把轻质骨料按比例和结合剂混合均匀，然后按比例加入粉料搅拌10～30分钟备用；

(3)成型：完成配料之后，用隔板把成型模具的料腔隔成两部分，致密工作层和高强轻质隔热层的长度尺寸比例为1～5∶2～1，加料后抽出隔板，采用震动加压或机压成型；

(4)烧成：成型后的坯体取出经80～150℃烘干后装窑于1650～1800℃保温3～8小时烧成。

所述轻质隔热层中，结合剂是有机结合剂，或者是磷酸溶液或磷酸二氢铝溶液或铝胶或硫酸铝溶液。

所述致密镁铝尖晶石的重质工作层中，结合剂是有机结合剂。

本发明具有的有益效果是：

本发明主要表现为不降低材料使用寿命的情况下，产品具有节约能耗，降低材料消耗和减少回转窑耐火材料用量的作用，能够有效延长设备使用寿命。

附图说明

附图是镁铝尖晶石结构隔热一体化复合砖的结构图。

图中：1、重质工作层，2、轻质隔热层。