权利要求书

1、一种含镁橄榄石-C的MgO-SiC-C质耐火材料的制备方法，其特征在于先将25～40wt％的3～1mm镁砂颗粒、20～35wt％的1～0mm镁砂颗粒、5～40wt％的镁橄榄石-C混合细粉和0～35wt％的镁砂细粉混合，外加上述混合料4～10wt％的结合剂，搅拌或混碾10～30分钟，压制成型后干燥；然后在还原气氛下烧结，烧结温度为1450～1700℃，保温时间为4～8小时，制得MgO-SiC-C质复合耐火材料。

2、根据权利要求1所述的含镁橄榄石-C的MgO-SiC-C质耐火材料的制备方法，其特征在于所述的镁砂颗粒的MgO含量≥80％，粒度为3～1mm和1～0mm。

3、根据权利要求1所述的含镁橄榄石-C的MgO-SiC-C质耐火材料的制备方法，其特征在于所述的镁砂细粉的MgO含量≥80％，粒度为0.1～0mm。

4、根据权利要求1所述的含镁橄榄石-C的MgO-SiC-C质耐火材料的制备方法，其特征在于所述的镁橄榄石-C混合细粉是：将镁橄榄石矿粉与C粉按摩尔比为1～4∶3～6混合，粒度为0.1～0mm。

5、根据权利要求1所述的含镁橄榄石-C的MgO-SiC-C质耐火材料的制备方法，其特征在于所述的镁橄榄石的MgO含量≥36％，粒度为0.1～0mm。

6、根据权利要求1所述的含镁橄榄石-C的MgO-SiC-C质耐火材料的制备方法，其特征在于所述的工业炭粉的C含量≥80％，粒度为0.1～0mm。

7、根据权利要求1所述的含镁橄榄石-C的MgO-SiC-C质耐火材料的制备方法，其特征在于所述的结合剂为木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、亚硫酸纸浆废液、工业糊精粉、聚乙烯醇中的一种结合剂或一种以上的混合剂，使用时先调制为水溶液。

8、根据权利要求1～7项中任一项所述的含镁橄榄石-C的MgO-SiC-C质耐火材料的制备方法所制备的MgO-SiC-C质耐火材料。