发明内容

本发明的目的在于发明一种镁质复相耐火材料，使其具有良好的机械强 度、荷重软化温度、抗热震性和挂窑皮性。

本专利发现：锆酸镧是一种具有高熔点、易于粘挂窑皮、又有利于提高 抗热震性能的矿物。这样，就找到了解决抗侵蚀性、抗热震性和机械强度矛 盾的办法。解决方案是：主要由镁铁砂做粗、中骨料，用抗侵蚀性较好的镁 砂-锆酸镧基质包裹镁铁砂，在粗、中骨料之间填充膨胀系数最高的镁砂细 骨料。如抗热震性要求很高，还可以在材料中加入氧化锆细颗粒和少量镁铝 尖晶石中颗粒。

本发明所述配方为(重量百分比)：

6-1mm           1-0.088mm      ＜0.088mm

镁铁砂         100-50％        0              0

镁砂           0-50％          100-40％       98-80％

镁铝尖晶石     0-20％          0-20％         0

脱硅锆         0               0-40％         1-13％

氧化镧         0               0              1-7％

其中镁铁砂中三氧化二铁的含量为5-15％。所述各种原料中物料粒度 为6-1mm的占总重量比的50-60％，1-0.088mm的占总重量比的10-20％， ＜0.088mm的占总重量比25-38％。

符合上述粒度和成分要求的原料经称量、配合后，再经加入纸浆废液、 混练、成型、干燥，在1600-1750℃烧成制得耐火砖。