权利要求书

1.一种再生型钢包修补料，其特征是：所述修补料的化学组分按重量百分比计包括：用后钢包浇注料 20-60%，尖晶石5-15%，棕刚玉20-60%，96电熔氧化镁3-7%，铝酸钙水泥2-6%，粘土1-5%；所述用后钢包浇注料Al2O3含量不低于90%。

2.根据权利要求1所述的再生型钢包修补料，其特征是：所述用后钢包浇注料的处理加工工艺是：首先将回收的用后钢包浇注料去除渣层和变质层，进行日晒，再进行粗碎、中碎的破碎处理，接着采用强磁除铁后，进行筛分，最后得到的是用后钢包浇注料合格原料，合格原料粒度是5-3mm，3-1mm，1-0.088mm。

3.根据权利要求2所述的再生型钢包修补料，其特征是：所述用后钢包浇注料采用强磁除铁后，用后钢包浇注料的Fe2O3含量控制在1%以下。

4.根据权利要求1或2所述的再生型钢包修补料，其特征是：所述尖晶石、棕刚玉、96电熔氧化镁、铝酸钙水泥和粘土为新原料，新原料为细粉状；所述用后钢包浇注料为颗粒状；所述修补料的制备方法是：首先将细粉状的新原料加入搅拌机搅拌，搅拌均匀后加入用后钢包浇注料颗粒，再搅拌时间不少于3min，使得用后钢包浇注料颗粒表面均匀地包裹一层新原料细粉；现场施工时加入一定的水搅拌后就可施工。