发明内容

本发明为解决硅热法炼镁工艺存在的能耗大、反应速率低、生产周期长等问题，提供了一种加快还原，提高生产率的制取金属镁的方法。

一种加快还原提高金属镁生产率的工艺，其特征是硅热法的还原剂中添加Al粉，Ca粉等，与白云石和菱镁矿反应得到镁蒸汽.以Al和Ca作添加剂还原时镁的平衡蒸气压高于纯硅铁还原剂，加入添加剂后更有利于还原，加快了还原速率，缩短反应时间，使得金

属镁的生产周期降低.

掺加添加剂的金属镁还原工艺，其特征是比硅铁还原能力更强的Al粉、Ca粉参与还原反应，萤石(CaF2)为助熔剂，能加速反应过程，与MgO反应得到镁蒸汽，金属收得率提高。

制取金属镁的过程如下。

2MgO+2CaO+Si＝2Mg(g)↑+2CaO·SiO2

9MgO+5CaO+6Al＝9Mg(g)↑+5CaO·3Al2O3

MgO+Ca(l)＝Mg(g)↑+CaO

一种加快还原提高金属镁生产率的工艺，其工艺流程为，将白云石和菱镁矿煅烧后得到的煅烧白云石和苛性菱镁矿与硅铁粉、Ca粉、Al粉、萤石混合配料，添加萤石2～5％，其炉料配比为：煅烧白云石∶苛性菱镁矿∶还原剂＝1.5～5.5∶0.08～1.7∶1～1.4，然后将配好的炉料装入制球机造球，破碎后入还原炉还原，温度为900～1200℃，还原时间5～9小时，还原炉制备出的镁晶体精炼后成产品。

本发明的特点是，在硅铁合金中添加Al粉、Ca粉等作为炼镁的添加剂，该工艺制备金属镁产量增加，能耗降低，金属回收率提高，降低生产周期，解决了硅热法炼镁存在的能耗大、反应速率低、生产周期长等问题。

附图说明

图1为本发明的的工艺流程图。

本专利包括煅烧白云石和苛性菱镁矿1、硅铁粉2、添加剂Al粉，Ca粉，萤石等3、混料器4、球团机5、还原炉6、精炼7

主要工艺流程是煅烧产生的煅烧白云石和苛性菱镁矿2与硅铁粉2和添加剂Al粉，Ca粉，萤石等3进入混料器4进行混合，炉料混匀后进入球团机5造球，造球后炉料破碎后进入还原炉6，还原得到镁蒸汽冷凝后的镁晶体经过精炼7成为产品。