具体实施方式

实施例1：

炉料煅烧白云石(36％)1500kg，苛性菱镁矿(54％)500kg，70％Si-Fe+20％Al粉+10％Ca粉500kg，真空还原8小时，产镁为416kg，金属镁回收率85％。

实施例2：

炉料煅烧白云石(36％)1500kg，苛性菱镁矿(54％)500kg，60％Si-Fe+30％Al粉+10％Ca粉500kg，真空还原8小时，产镁为422kg，金属镁回收率86％。

实施例3：

炉料煅烧白云石(36％)1500kg，苛性菱镁矿(54％)500kg，40％Si-Fe+50％Al粉+10％Ca粉500kg，真空还原8小时，产镁为409kg，金属镁回收率84％。