权利要求书

1.一种加快还原提高金属镁生产率的工艺，其特征是以白云石和菱镁矿为原料，硅热法的还原剂中添加Al粉和Ca粉，与煅烧后白云石和苛性菱镁矿反应得到镁蒸汽。

2.按照权利要求1所述的加快还原提高金属镁生产率的工艺，其特征是加入添加剂后还原剂成分为：(10～96％)Si-Fe+(2～45％)Al粉+(2～45％)Ca粉。

3.按照权利要求1所述的加快还原提高金属镁生产率的工艺，其特征在于炉料配比为：煅烧白云石∶苛性菱镁矿∶还原剂＝1.5～5.5∶0.08～1.7∶1～1.4。

4.按照权利要求1所述的加快还原提高金属镁生产率的工艺，还原反应时间5～9小时。