发明内容

为了解决上述存在的问题，本发明根据用户不同的使用需求，提供一种抗水化白云石烧成砖及制作工艺，这种系列可调制出不同的最合适的MgO/CaO比，以使制品适宜各种不同的使用条件，使其具有较高的抗熔渣化学侵蚀性，较高的热稳定性和高温强度，而且具有较高的抗水化性能。适合用户，特别是一些国外用户长途海运，储存的需要。

为实现上述目的，本发明的技术方案是：一种抗水化白云石烧成砖，其化学成份重量份为：

MgO：48～84；

CaO：8～48；

SiO2+Al2O3+Fe2O3：0～3；

灼减：1～8。

抗水化白云石烧成砖制作工艺步骤依次如下：

(一)原料的制备

①选取高纯的菱镁石和高纯的白云石，分别进行轻烧、轻烧温度＜1200

℃。

②将轻烧白云石砂加水20～40％(重量百分比)进行消化。

③将消化后的轻烧白云石和轻烧镁砂按下述进行配料：

轻烧白云石砂∶轻烧镁砂＝30～45∶55～70

或轻烧白云石砂∶轻烧镁砂＝100∶0

④配好料后进行细磨成细粉，加水10～20％(重量百分比)，用湿碾机进行

混炼。

⑤将混炼好的泥料压球，自然干燥24小时以上。

⑥干燥后的球坯采用低灰粉的焦炭和煤为燃料的高温竖窑进行煅烧。煅

烧温度为1700～2000℃，煅烧后的镁白云砂和白云砂指标为：

镁白云砂：MgO：75～80％  CaO：17～22％  B.D≥3.20g/cm3

白云砂：MgO：45～49％    CaO：48～52％  B.D≥3.20g/cm3

(二)制砖工艺：

(1)将煅烧合格的白云砂或镁白云砂和高纯电熔镁砂按上述比例(MgO：48～84；CaO：8～48；SiO2+Al2O3+Fe2O3：0～3；灼减：1～8)破粉碎成粒度8-5mm，5-2mm和2-0mm的颗粒料，用部分2-0mm料磨制成≤0.088细粉。

(2)进行配料：

8-5mm镁白云砂或白云石砂和高纯电熔镁砂占重量份5-15；

5-2mm镁白云砂或白云石砂和高纯电熔镁砂占重量份35-45；

2-0mm镁白云砂或白云石砂和高纯电熔镁砂占重量份25-35；

≤0.088mm镁白云砂或白云石砂和高纯电熔镁砂细粉占重量份15-25；

(3)颗粒料要在料仓内加热至30-60℃；

(4)采用石蜡作结合剂，加入量3-4％(重量百分比)；

(5)配好的料用混砂机进行混料，泥料温度控制在30-50℃之间；

(6)砖坯在800t和1000t摩擦压砖机上成型，砖坯密度在3.0g/cm3以上；

(7)成型后砖坯不经干燥直接码到窑车上入超高温隧道窑烧成，烧成最高温度控制在1600-1650℃；

(8)制品烧成后进行防水化处理，根据制品储运不同需要，采用浸油、浸腊及表面塗无水树脂，然后经真空热塑包装。

本发明由于采用合成镁白云砂(或白云石砂)和高纯电熔镁砂原料进行配料，根据制品不同使用特点，可以调制最合适的MgO/CaO比，所以制品有较高抗熔渣的化学侵蚀能力，同时泥料的颗粒级配合理，使制品有较高的热震稳定性；二步煅烧合成高纯镁白云石砂，白云石砂和高纯电熔镁砂制成的制品高温强度高，高压成型工艺提高了砖坯密度、降低了砖气孔率。本发明白云石砖系列制品气孔率≤3％，体积密度≥3.05g/cm3，常温耐压强度≥70Mpa，荷重软化点≥1700℃，以期最大限度延长使用寿命。另外，制品采用多种方法进行了防水化涂层处理，同时采用热塑包装，大大提高了制品防水化性能，方便了用户使用。