具体实施方式

实施例1

抗水化白云石烧成砖，其化学成份重量百分比为：

MgO         77％；               (灼减为0计)

CaO         20％；               (灼减为0计)

SiO2+Fe2O3+Al2O3％ 3％   (灼减为0计)

灼减为      3％。

制作工艺：

一、原料的制备

用高纯的菱镁石利白云石进行轻烧，轻烧窑以煤气为燃料，没有污染，提高原料纯度。轻烧温度低于1200℃。轻烧白云石砂加水20-40％进行消化。消化后的轻烧白云石砂和轻烧镁砂按一定比例进行配料。轻烧白云石砂∶轻烧镁砂＝30-45∶55-70。配好的料用雷蒙机细磨，磨制后的细粉用湿碾机进行混练，加水10-20％，混练好的泥料经压球机压球，压好的球经自然干燥24-48小时。干燥后的球坯采用以低灰粉的焦炭和煤为燃料的高温竖窑进行煅烧。煅烧温度1700-2000℃。煅烧出杂质含量低，煅烧程度好的合成镁白云石砂。

二、制砖工艺

将合成镁白云石砂破粉碎成粒度为8-5mm、5-2mm和2-0mm的颗粒料，

用部分2-0mm料磨制＜0.088mm的细粉。

进行配料：

8-5mm合成镁白云石砂占10％；(5～15％)

5-2mm合成镁白云石砂占40％；(35～45％)

2-0mm合成镁白云石砂占30％；(25～35％)

＜0.088mm合成镁白云石砂细粉占20％。(15～25％)

颗粒料要在料仓内加热至30-60℃；采用石蜡作结合剂，加入量3-4％；

配好的料用混砂机进行混料，泥料温度控制在30-50℃之间；砖坯在800t或

1000t摩控压砖机上成型，砖坯密度在3.0g/cm3以上；成型后砖坯不经干燥直

接码到窑车上入超高温隧道窑烧成，烧成最高温度控制在1600-1650℃，制品

烧成后进行防水化处理：根据制品储运不同需要，采用浸油、浸腊及表面塗

无水树脂，然后经真空热塑包装。所述的浸油、浸腊及表面塗无水树脂处理

采用的是本行业的常规方法。

实施例2：

抗水化白云石烧成砖，其化学成份重量百分比为

MgO：             49％               (灼减为0计)

CaO：             48％               (灼减为0计)

SiO2+Al2O3+Fe2O3  3％         (灼减为0计)。

灼减               3％

制作工艺：

一、原料的制备

用高纯的白云石进行轻烧，轻烧窑以煤气为燃料，没有污染，提高原料的纯度。轻烧温度低于1200℃。轻烧白云石砂加水20-40％进行消化。消化后的轻烧白云石砂用雷蒙机细磨，磨制后的细粉用湿碾机进行混练，加水10-20％，混练好的泥料经压球机压球，压好的球经自然干燥窑24-28小时。干燥后的球坯采用以低灰粉的焦炭和煤为燃料的高温竖窑进行煅烧。煅烧温度1700-2000℃。煅烧出杂质含量低，煅烧程度好的合成白云石砂。

二、制砖工艺

将合成白云石砂破粉碎成粒度为8-5mm，5-2mm，2-0mm的颗粒料，用部分2-0mm料磨制＜0.088mm的细粉。

进行配料：

8-5mm合成白云石砂占(5～15％)；

5-2合成白云石砂占(35～45％)；

2-0mm合成白云石砂占(25～35％)；

＜0.088mm合成白云石砂细粉占(15～25％)。

颗粒料要在料仓内加热至30-60℃；采用石蜡作结合剂，加入量3-4％；配好的料用混砂机进行混料，泥料温度控制在30-50℃之间；砖坯在800t和1000t摩擦压砖机上成型，砖坯密度在3.0g/cm3以上；成型后砖坯不经干燥直接码到窑车上入超高温隧道窑烧成，烧成最高温度控制在1600-1650℃，制品烧成后制品进行防水化处理，根据制品储运不同需要，采用浸油、浸腊及表面塗无水树脂，然后经真空热塑包装。

实施例3

抗水化镁白云石烧成砖，其化学成份重量百分比为：

MgO：87％                    灼减为0计

CaO：10％                    灼减为0计

SiO2+Fe2O3+Al2O3：3％ 灼减为0计。

灼减：3％

制作工艺：

一、原料的制备同实施例1。

二、制砖工艺

将合成镁白云石砂和高纯电熔镁砂按相应比例破粉碎成粒度为8-5mm、5-2mm和2-0mm的颗粒料，用部分2-0mm料磨制＜0.088mm的细粉。

进行配料：

8-5mm合成镁白云石砂和高纯电熔镁砂占9％，(5～15％)

5-2mm合成镁白云石砂和高纯电熔镁砂占38％，(35～45％)

2-0mm合成镁白云石砂和高纯电熔镁砂占23％(25～35％)

＜0.088mm高纯电熔镁砂细粉占30％。(15～25％)

其余同实施例1。

实施例4

抗水化镁白云石烧成砖，其化学成份重量百分比为

MgO：67％            (灼减为0计)

CaO：30％            (灼减为0计)

SiO2+Fe2O3+Al2O3  3％(灼减为0计)

灼减：3％

制作工艺：

一、原料的制备同实施例1；

二、制砖工艺

将合成白云石砂和高纯电熔镁砂按相应比例破粉碎成粒度为8-5mm、5-2mm和2-0mm的颗粒料，用部分2-0mm磨制＜0.088mm的细粉。

进行配料：

8-5mm合成白云石砂和高纯电熔镁砂占5％，(5～15％)

5-2mm合成白云石砂和高纯电熔镁砂占35％，(35～45％)

2-0mm合成白云石砂和高纯电熔镁砂占30％(25～35％)

＜0.088mm高纯电熔镁砂细粉占30％。(15～25％)

其余同实施例1。