发明内容

本发明的目的在于提供一种生产工艺合理、投资少、提纯效率效果明 显的高纯镁砂的提纯工艺，将低品位尾矿提高档次，实现了资源的合 理开发与利用。

为实现上述目的，本发明采用以下技术方案实现：

一种高纯镁砂的提纯工艺，其工艺步骤为：

1）菱镁矿开采过程中产生的粒度≤10mm尾矿以及废弃粉矿，利用洗砂 机进行水洗，除去尾矿和废弃粉矿内的粉尘、泥土和杂质；

2）水洗后的尾矿以及废弃粉矿加入少许轻烧MgO粉混炼压制成坯料， 轻烧MgO粉加入量为水洗后的尾矿以及废弃粉矿总重量的10-15%；

3）坯料自然干燥48小时，达到水分质量百分比小于14％；

4）干燥后坯料用隧道窑、返射窑进行轻烧2小时，轻烧温度为950～1 050℃；

5）轻烧后MgO粉的烧失量＜4％，轻烧后的坯料放入雷蒙机进行细磨；

6）在雷蒙机细磨过程中，同时进行离心式风选提纯；

7）细磨提纯后轻烧MgO粒度为325目通过率98％，将细磨提纯后的一部 分粉料制成坯料，再按照坯料粉料之比为7:3的比例，用总压力300吨 高压干法压球机进行压球，球坯密度≥2.2g/cm3；

8）球坯经养护干燥48小时后，放入直径为1.7m超高温重油竖窑进行烧 结，烧结温度为2000～2200℃，得到高纯镁砂产品，其中MgO含量≥9 7％，体积密度≥3.30g/cm3。

所述的离心式风选提纯是利用坯料与杂质矿物的热分解温度差以及强 度差进行提纯除去杂质。

与现有的技术相比，本发明的有益效果是：

1、本发明利用菱镁矿采矿过程中产生的废弃粉矿、尾矿进行水洗、轻 烧后离心式风选提纯综合提纯方法生产高纯镁砂，具有投资少、工艺 简单、提纯效果明显的特点，使资源合理开发利用，解决目前菱镁矿 特级矿紧缺问题，在镁质耐火材料原料生产行业有极大的推广使用价 值。

2、本发明利用菱镁矿与杂质矿物热分解温度不同，轻烧MgO粉与杂质 矿物强度差在 细磨的同时进行离心式风选提纯，提纯后MgO含量提高0.5％，SiO2降 低0.3％以上，品级达到特B级矿石指标。

3、由于本发明的轻烧过程严格控制轻烧温度，使菱镁矿充分分解，杂 质矿物未完全分解，再采取离心风选提纯，且较低轻烧温度，有效的 提高了轻烧MgO活性，为最终烧结创造有利条件。

4、由于本发明的压球过程是采取干法高压成球，球坯密度≥2.2g/cm 3，自然养护48小时，使球坯具有一定强度，便于入窑烧结。

5、通过本发明获得MgO≥97％、体积密度≥3.30g/cm3的高纯度产品， 有效的利用低成本产品获得高利润产品，提高了企业效益。