具体实施方式

实施例1：

原料采用青海省格尔木市察尔汗湖氯化镁(MgCI2·6H2O)60吨，加 45～50℃蒸气热水24吨，经搅拌、澄清、过滤，去掉杂质，澄清氯化镁溶 液比重为1.34-1.36。用耐酸泵泵压0.8Mpa经孔径为0.4mm的多孔喷头向 900-1000℃的浆式进料沸腾焙烧炉内喷入雾状氯化镁溶液，反应后经旋风 分离器和玻璃丝布袋两次分离，得轻烧氧化镁含量为99％的细粉，7.5吨。 其理化指标如下：

MgO 99.21％、CaO 0.38％、SiO 0.18％、Fe2O3 0.04％、AI2O3 0.09％. 经盘式成球机加适量氯化镁清液成球，干燥后送入1600KVA电弧炉内熔融 冶炼后，经自然冷却、破碎、检选得单晶电熔镁砂4.2吨。该批高纯度大结晶电熔镁砂指标如下：

(1)一级品MgO 99.82％、CaO 0.03％、SiO2 0.02％；Fe2O3 0.04％、 AI2O3 0.03％。

(2)四级品MgO 99.2％、CaO 0.33％、SiO2 0.12％、Fe2O3 0.14％、 AI2O3 0.03。

实施例2：

原料采用大连盐化厂氯化镁(MgCI2·6H2O)60吨加50℃蒸气热水24 吨，经搅拌、澄清、过滤，去掉浮在表面上的杂质和沉渣，澄清氯化镁溶 液比重为1.34-1.36，用耐酸泵泵压0.8Mpa经孔径为0.4mm的多孔喷头向 900-1000℃浆式进料沸腾焙烧炉内喷入雾状氯化镁清液，经旋风分离器、 玻璃丝布袋两次分离，制得轻烧氧化镁细粉7.2吨。轻烧氧化镁粉理化指标 如下：

MgO 99.1％、CaO 0.38％、SiO2 0.12％、Fe2O3 0.04％、AI2O3 0.09％。 经盘式成球机加适量氯化镁溶液成球，干燥后送1600KVA电弧炉内熔炼， 经自然冷却、破碎、检选得单晶体电熔镁砂4.1吨。该批高纯度大结晶电熔 镁砂指标如下：

一级品MgO 99.62％、CaO 0.09％、SiO2 0.02％、Fe2O3 0.04％、 AI2O3 0.09％。

三级品MgO 99.01％、CaO 0.33％、SiO2 0.08％、Fe2O3 0.03％、AI2O3 0.09％。