发明内容

本发明目的是提供用六水氯化镁制单晶体电熔镁砂的制备方法。

本发明是通过如下技术配方实现的：

用氯化镁含量≥46％的六水氯化镁MgCI2·6H2O为原料，制成轻烧氧 化镁粉再经电熔制备单晶体电熔镁砂。工艺流程中凡与物料接触的设备、 容器必须由耐酸材质制成，沸腾焙烧炉和管道均有高铝质耐火材料衬里。

我国青海省格尔木等地区储有大量六水氯化镁，最适合用该发明方法 制备高档电熔镁砂。

本发明以氯化镁含量为≥46％的六水氯化镁MgCI2·6H2O为原料，制备工艺由如附图所示。由热溶、过滤、脱水热解、气固分离、成球、干燥 电熔、自然冷却、分选及氯化氢回收10道工序组成。

现将制备工艺流程分述如下：

热溶，将含量≥46％的六水氯化镁投入溶解槽中、向其中加45～50℃的 水，同时开动搅拌器使其溶解均匀，其比重控制在1.34～1.36。

过滤，将比重1.34～1.36的氯化镁熔液送至过滤器中过滤，滤渣弃掉， 滤液藉耐酸泵送至储液槽中待用。

脱水热解，将氯化镁滤液藉耐酸泵经多孔喷头喷入900～1000℃的浆式 进料沸腾焙烧炉中进行脱水热解，生成氧化镁粉和氯化氢。

其化学反应式为：

生成的轻烧氧化镁粉含量99％为合格。

炉中燃料为煤气，由空压机或鼓风机向炉中强制送风，以保证煤气正 常燃烧。

气固分离，炉内产生的轻烧氧化镁粉、氯化氢和废气藉炉内压力连续 送至旋风分离器中进行气固分离。大部分轻烧氧化镁粉落入料仓中，少部 分随氯化氢气体和废气经管道进入密封回收器玻璃丝布袋中。袋中轻烧氧 化镁粉回收，氯化氢和废气与回收器中喷淋石灰乳充分接触发生化学反应：

2HCI+Ca(OH)2→CaCI2↓+2H2O

成球，轻烧氧化镁粉以适量氯化镁溶液拌合以使其成球时粘合固化， 立即用成球机制成0-10mm不规则球状颗粒。

干燥，将0-10mm不规则球状颗粒物料送至干燥室中在60～70℃温度干   燥至含水量≤2％后待用。

电熔，将干燥合格的物料投至电弧炉中在2700～3000℃温度中进行电 熔。

自然冷却，电熔完了的电熔镁砂熔垞自然冷却至室温。

分选，冷却后破碎分选，按氧化镁含量梯次分选包装，即为成品。

轻烧氯化镁粉成球时，所加氯化镁溶液的多少以成球时能使其粘合固 化为度。

本发明的优点是，技术先进，工艺稳定流程短，容易操作，使用设备 少而易购，原料易得，产品档次高，可用于电子行业和高精科研领域。

附图说明

下面结合附图对本发明做进一步说明。

附图为本发明工艺流程框图。