技术领域及背景

技术领域

本发明涉及用轻烧氧化镁粉熔炼电熔镁砂，特别是用六水氯化镁经脱 水热解制成轻烧氧化镁粉再熔炼电熔镁砂的技术领域。

背景技术

市场上的电熔镁砂多以菱镁矿石为原料，经破碎、电熔、自然冷却、 分选等工序制成。比较先进的是二步法，即将菱镁矿石经煅烧制成轻烧氧 化镁粉再经电熔、自然冷却、分选制成。后者的优点是，能耗低、电熔镁 砂的吨耗电仅为2800～2900千瓦小时，产品中氧化镁含量大于98％的可占 25～30，可做中、高档耐火材料。但由于其铁、硅含量较高不能用于电子行 业、光学仪器和相关的科研领域。国外有以海水为原料制备高纯镁砂，但 其工艺复杂、流程长、产品价格高。