发明内容

实用新型的目的在于克服上述已有技术的不足，提供一种能有效改善和 优化中间包钢水流动场，不仅可有效除去钢水中有害元素及微小夹杂物，净 化钢水，而且还可均匀中间包钢水温度，有利得到洁净钢的连铸用中间包透 气型挡渣堰。

实用新型目的实现，主要改进是在挡渣堰下游侧下底部附设有吹气透气 装置，使钢水流过挡渣堰后在吹气透气装置吹出的气流引导下翻滚搅动，以 获得较好的钢液流动场，从而带动夹杂物和有害元素上浮被覆盖剂吸附除去； 同时吹气对钢水的搅动，还均匀了钢水温度。具体说，实用新型透气型挡渣 堰，其特征在于挡渣堰下游侧下底部有吹气透气装置，所述透气装置由供气 通道供给气源。

根据上述构思，实用新型所说透气装置，其透气口可以设置在侧面(相 交于挡渣堰)，产生横出气流；也可以设置为朝上，形成上向气流；还可以 是在上向及横向间的斜向气流。实用新型尤以斜向上流为好，这样可以减小 上升气流和钢液对挡渣堰的冲刷。透气装置透气缝可以是弥散型、直通型、 狭缝型、星条型等，各种透气缝均可适用，无特别要求。透气缝(或孔径) 一般以≤0.1mm为优，这既能保证吹通率，又能抗钢水渗透。

所说透气装置，根据中间包形状，挡渣堰和透气元件可以做成各种几何 形状，如直条形、V字型、圆弧形等，以增加适应性。透气装置较好是呈横 向向外凸出，附着于挡渣堰下游侧底部。

所说透气装置宽度，其中一种较好为较挡渣堰宽度略小，两端留有一定 量的空隙如100-150mm，这是因为，挡渣堰的流钢孔一般开在中间部位，氩 气流正对着开孔部位，可增强净化效果；另外还可防止吹氩气流对中包工作 衬的冲刷，造成工作衬的损坏和夹杂物的增加。

透气装置气源供给，一种较好方式是预埋在挡渣堰内，其气管可以是钢 质的，也可以是耐火材料质的，制造相对简单，可靠性也好。但实用新型供 气管也可以预埋在中间包永久衬内，这些非实质性改动均属实用新型保护范 围。

实用新型由于在挡渣堰下游侧下底部复合(尤其是横向向外凸出)增加向 上吹气的透气元件，既保留挡渣堰控流及隔离大包下渣和中间包精炼渣功能， 同时吹气形成的气流，又有效改善了中间包内流过挡渣堰钢液流场，不仅可 使钢液中夹杂物及有害元素增加有效碰撞、长大和上浮几率，使之随上向气 流引向钙质覆盖剂，被吸附除去，提高夹杂物及有害元素的去除率，经试验 表明，采用此技术后，低倍夹杂物可去除90％，高倍夹杂物可去除60％以上， 因挡渣堰扩孔而产生的夹杂物可全部去除。有效减轻了夹杂物随钢液直接流 入结晶器的不足，从而提高了中包的冶金效果，达到精炼和洁净钢水的目的。 采用此技术后，中包流场更加合理，温度、成份更加均匀，试验表明，其中 包温度差可控制在±5℃。   实用新型透气型挡渣堰与国内外同类产品(挡渣堰)技术性能比较

以下结合几个具体实施方式，进一步说明实用新型，但实施例不应理解为 对实用新型的具体限定。

附图说明

图1为实用新型透气型挡渣堰工作原理示意图。

图2为实用新型第一实施例透气型挡渣堰俯视结构示意图。

图3为实用新型第二实施例透气型挡渣堰俯视结构示意图。

图4为实用新型第三实施例透气型挡渣堰俯视结构示意图。