**权利要求书**

 1.一种干式喷补料，其特征在于其成份按重量比如下：镁砂65-72、大结晶电熔镁18-26、高温沥青5-12、结合剂1-4。

 2.根据权利要求1所述的干式喷补料，其特征在于：所述镁砂成份按重量百分比为：CaO≤2、MgO≥90、SiO2＜4，其余为杂质。

 3.根据权利要求1所述的干式喷补料，其特征在于：所述大结晶电熔镁成份按重量百分比为：CaO3-5、MgO≥90，其余为杂质。

 4.根据权利要求1所述的干式喷补料，其特征在于：所述高温沥青残碳值≥54.4。