**权利要求书**

 1.一种利用浇注废料生产电熔锆刚玉捣打料的方法，其特征在于：它包括下述步骤：

 第一步：挑选，将电熔锆刚玉浇注时流失的废料块回收，料块上粘有保温材料的挑出，其余料块备用；

 第二步：破碎、除铁，将上述挑选出的优质料块破碎至粒度小于5mm的颗粒料后经磁选除铁后备用；

 第三步：取第二步制得的颗粒料65份，高铝水泥20份，锆刚玉粉10份，白泥5份，将上述原料入混料机混合均匀后，即可得到电熔锆刚玉捣打料成品。